JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

JIS H 3300:2018

Copper and copper alloy seamless pipes and tubes

August, 2019

ERRATUM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Page | Position | Error | Correct |
| 7 | **Table 3**  Alloy No.: C 1201，C 1220 Temper designation:H Vickers hardnss | 100 max. | 100 min. |
| 11 | Alloy No. C 7060  Temper designation: O Vickers hardnss | 100 max. | 110 max. |
| 11 | Alloy No. C 7150  Temper designation: O Vickers hardnss | 100 max. | 120 max. |
| 11 | Alloy No. C 7164  Temper designation: O Vickers hardnss | 100 max. | 130 max. |